ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Supplementary information

М.В. Голикова, А.Д. Япрынцев, М.А. Теплоногов, К.А. Бабешкин, Н.Н.Ефимов, А.Е. Баранчиков, В.К. Иванов Смешанные лактаты иттрия и диспрозия как первый пример твердых растворов органических каркасов РЗЭ, образованных за счет водородных связей // Журнал неорганической химии. 2024. Т. 69. № 10.

Рис. S1. Параметры (a) a, (b) b, (c) с, (d) β элементарной ячейки лактатов РЗЭ состава [Y1-xDyx(C3H5O3)3(H2O)2], полученных гидротермальной обработкой (T = 70 оС, 24 ч) смеси растворов ГМТА, L-молочной кислоты и хлоридов иттрия и диспрозия в различном соотношении.

Рис. S2. Участок 100-350 см-1 спектров КР твердых растворов кристаллических лактатов РЗЭ состава Y1-xDyx(C3H5O3)3(H2O)2: (1) x = 0, (2) x = 0.01, (3) x = 0.1, (4) x = 0.5, (5) x = 0.8, (6) x = 1.

Рис. S3. Частотные зависимости действительной (χ') и мнимой (χ") частей динамической магнитной восприимчивости для Dy(C3H5O3)3(H2O)2 во внешнем магнитном поле различной напряженности при температуре Т = 6 К. Линии приведены для наглядности.

Рис. S4. Частотные зависимости действительной (χ') и мнимой (χ") частей динамической магнитной восприимчивости для Y0.9Dy0.1(C3H5O3)3(H2O)2 во внешнем магнитном поле различной напряженности при температуре Т = 6 К. Линии приведены для наглядности.

Рис. S5. Частотные зависимости действительной (χ') и мнимой (χ") частей динамической магнитной восприимчивости для Y0.99Dy0.01(C3H5O3)3(H2O)2 во внешнем магнитном поле различной напряженности при температуре Т = 6 К. Линии приведены для наглядности.

Рис. S6. Частотные зависимости действительной (χ') и мнимой (χ") частей динамической магнитной восприимчивости для Dy(C3H5O3)3(H2O)2 в интервале температур 2–7.25 К в нулевом постоянном магнитном поле. Для χ'(ν) линии даны для наглядности, для χ"(ν) линии — аппроксимации экспериментальных данных обобщенной моделью Дебая.

Рис. S7. Частотные зависимости действительной (χ') и мнимой (χ") частей динамической магнитной восприимчивости для Y0.9Dy0.1(C3H5O3)3(H2O)2 в интервале температур 2-7.5 К при нулевом постоянном токе. магнитное поле. Для χ'(ν) линии даны для наглядности, для χ"(ν) линии — аппроксимации экспериментальных данных обобщенной моделью Дебая.

Рис. S8. Частотные зависимости действительной (χ') и мнимой (χ") частей динамической магнитной восприимчивости для Y0.99Dy0.01(C3H5O3)3(H2O)2 в интервале температур 4,75-7,5 К при напряженности магнитного поля 0 Э. Для χ'(ν) линии даны для наглядности, для χ"(ν) линии — аппроксимации экспериментальных данных обобщенной моделью Дебая.

Рис. S9. Частотные зависимости действительной (χ') и мнимой (χ") частей динамической магнитной восприимчивости для Dy(C3H5O3)3(H2O)2 в интервале температур 4.5–8 К в магнитном поле 2500 Э. Для χ'(ν) линии даны для наглядности, для χ"(ν) линии — аппроксимации экспериментальных данных обобщенной моделью Дебая.

Рис. S10. Частотные зависимости действительной (χ') и мнимой (χ") частей динамической магнитной восприимчивости для Y0.9Dy0.1(C3H5O3)3(H2O)2 в интервале температур 4.5-7.5 К в магнитном поле 1500 Э. Для χ'(ν) линии даны для наглядности, для χ"(ν) линии — аппроксимации экспериментальных данных обобщенной моделью Дебая.

Рис. S11. Частотные зависимости действительной (χ') и мнимой (χ") частей динамической магнитной восприимчивости для Y0.99Dy0.01(C3H5O3)3(H2O)2 в интервале температур 5-7,75 К в магнитном поле 1000 Э. Для χ'(ν) линии даны для наглядности, для χ"(ν) линии — аппроксимации экспериментальных данных обобщенной моделью Дебая.