SUPPLEMENTARY MATERIALS – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Coordination compounds of yttrium nitrate with urea and dimethylacetamide: composition, structure, thermal behavior

Координационные соединения нитрата иттрия с карбамидом и диметилацетамидом: состав, строение, термическое разложение

E. K. Bettels, M. S. Polukhin, I. A. Karavaev, E. V. Savinkina, G. A. Buzanov, A. S. Kubasov, V. M. Retivov

Е. К. Беттельс, М. С. Полухин, И. А. Караваев, Е. В. Савинкина, Г. А. Бузанов, А. С. Кубасов, В. М. Ретивов

Russian Journal of Inorganic Chemistry

Журнал неорганической химии.

Fig. S1. IR spectra of 1) III, 2) II, 3) I.

Рис. S1. ИК-спектры: 1) III, 2) II, 3) I.

Fig. S2. IR spectra of the products of III annealing.

Рис. S2. ИК-спектры продуктов отжига III.

Table S1. Selected bond lengths, bond and torsion angles

Таблица S1. Значения некоторых длин связей, валентных и торсионных углов

| Bond lengths, Å | I | II | III |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Y1–O12 2.350 | Y1–O1 2.426 | Y1–O1 2.471 |
|  |  |  | Y2–O00B 2.472 |
|  | Y1–O1 2.416 | Y1–O2 2.504 | Y1–O2 2.443 |
|  |  |  | Y2–O00M 2.455 |
|  | Y1–O2 2.513 | Y1–O4 2.407 | Y1–O4 2.439 |
|  |  |  | Y2–O00O 2.451 |
|  | Y1–O4 2.383 | Y1–O5 2.589 | Y1–O5 2.449 |
|  |  |  | Y2–O00H 2.466 |
|  | Y1–O5 2.432 | Y1–O7 2.463 | Y1–O7 2.446 |
|  |  |  | Y2–O00I 2.477 |
|  | Y1–O7 2.478 | Y1–O8 2.443 | Y1–O8 2.490 |
|  |  |  | Y2–O00L 2.432 |
|  | Y1–O8 2.453 | Y1–O10 2.238 | Y1–O10 2.293 |
|  |  |  | Y2–O13 2.269 |
|  | Y1–O10 2.269 | Y1–O11 2.274 | Y1–O11 2.247 |
|  |  |  | Y2–O14 2.61 |
|  | Y1–O11 2.213 | Y1–O12 2.305 | Y1–O12 2.246 |
|  |  |  | Y2–O15 2.258 |
| Bond angles, ° | Y1–O1–N1 97.86 | Y1–O1–N1 97.56 | Y1–O1–N1 95.40 |
|  |  |  | Y2–O00B–N8 96.32 |
|  | Y1–O2–N1 94.08 | Y1–O2–N1 94.07 | Y1–O2–N1 96.83 |
|  |  |  | Y2–O00M–N8 97.52 |
|  | Y1–O4–N2 95.07 | Y1–O4–N2 100.67 | Y1–O4–N2 96.11 |
|  |  |  | Y2–O00O–N7 96.77 |
|  | Y1–O5–N2 96.89 | Y1–O5–N2 92.37 | Y1–O5–N2 95.55 |
|  |  |  | Y2–O00H–N7 96.11 |
|  | Y1–O7–N3 95.23 | Y1–O7–N3 95.06 | Y1–O7–N3 96.47 |
|  |  |  | Y2–O00L–N9 96.57 |
|  | Y1–O8–N3 96.44 | Y1–O8–N3 95.38 | Y1–O8–N3 94.89 |
|  |  |  | Y2–O00I–N9 94.97 |
|  | Y1–O10–C00M 142.67 | Y1–O10–C1 142.41 | Y1–O10–C1 133.94 |
|  |  |  | Y2–O13–C13 145.04 |
|  | Y1–O11–C00L 151.00 | Y1–O11–C2 140.19 | Y1–O11–C5 160.23 |
|  |  |  | Y2–O14–C17 145.21 |
|  |  | Y1–O12–C3 143.14 | Y1–O12–C9 147.90 |
|  |  |  | Y2–O15–C21 151.26 |
| Torsion angles, deg. | Y1–O1–N1–O3 –177.79 | Y1–O1–N1–O3 –169.22 | Y1–O1–N1–O3 –178.68 |
|  |  |  | Y2–O00O–N7–O00K 179.37 |
|  | Y1–O2–N1–O3 177.93 | Y1–O2–N1–O3 169.59 | Y1–O2–N1–O3 178.66 |
|  |  |  | Y2–O00H–N7–O00K –179.37 |
|  | Y1–O4–N2–O6 –171.39 | Y1–O4–N2–O6 –175.29 | Y1–O4–N2–O6 178.12 |
|  |  |  | Y2–O00B–N8–O00J –177.37 |
|  | Y1–O5–N2–O6 171.25 | Y1–O5–N2–O6 175.65 | Y1–O5–N2–O6 –178.13 |
|  |  |  | Y2–O00M–N8–O00J 177.36 |
|  | Y1–O7–N3–O9 172.31 | Y1–O7–N3–O9 –172.16 | Y1–O7–N3–O9 –175.99 |
|  |  |  | Y2–O00I–N9–O010 –177.13 |
|  | Y1–O8–N3–O9 –172.22 | Y1–O8–N3–O9 172.10 | Y1–O8–N3–O9 176.05 |
|  |  |  | Y2–O00L–N9–O010 177.10 |
|  | Y1–O11–C00L–N6 66.29 | Y1–O10–C1–N4 175.57 | Y1–O10–C1–N4 –111.38 |
|  |  |  | Y2–O13–C13–N10 –154.06 |
|  | Y1–O11–C00L–N7 –118.82 | Y1–O10–C1–N5 –5.57 | Y1–O10–C1–C2 71.32 |
|  |  |  | Y2–O13–C13–C14 25.83 |
|  | Y1–O10–C00M–N4 –26.35 | Y1–O11–C2–N6 169.25 | Y1–O11–C5–N5 149.31 |
|  |  |  | Y2–O14–C17–N11 129.38 |
|  | Y1–O10–C00M–N5 154.79 | Y1–O11–C2–N7 –11.32 | Y1–O11–C5–C6 –31.48 |
|  |  |  | Y2–O13–C17–C18 –50.63 |
|  |  | Y1–O12–C3–N8 166.93 | Y1–O12–C9–N6 –150.89 |
|  |  |  | Y2–O15–C21–N12 152.28 |
|  |  | Y1–O12–C3–N9 –14.21 | Y1–O12–C9–C10 26.25 |
|  |  |  | Y2–O15–C21–C22 –28.80 |