Влияние условий синтеза на оптические свойства люминофоров NaGdGeO4 и NaYGeO4 :Tm3+, Bi3+ или Bi3+/Eu3+

© 2024 г. А.А. Меленцова, О.А. Липина, А.Ю. Чуфаров, А.П. Тютюнник, В.Г. Зубков

Институт химии твердого тела Уральского отделения Российской академии наук

620990, Россия, Екатеринбург ул. Первомайская, 91

DOI:

*e-mail: amelentsova@gmail.com

Поступила в редакцию

Таблица S1. – Параметры элементарной ячейки

| Метод отжига | Форма отжига | a, Å | b, Å | c, Å | V, Å3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NaGdGeO4 |  |  |  |  |  |
| муфельная печь | порошок | 11.538(1) | 6.531(7) | 5.297(6) | 399.15(8) |
| муфельная печь | таблетка | 11.539(1) | 6.531(7) | 5.296(6) | 399.12(8) |
| СВЧ печь | порошок | 11.542(1) | 6.530(7) | 5.296(6) | 399.15(8) |
| СВЧ печь | таблетка | 11.542(1) | 6.530(7) | 5.297(6) | 399.23(8) |
| NaYGeO4 |  |  |  |  |  |
| муфельная печь | таблетка | 11.401(1) | 6.437(7) | 5.268(6) | 386.66(8) |
| NaY0.975Tm0.025GeO4 |  |  |  |  |  |
| муфельная печь (после ЖФ) | таблетка | 11.401(1) | 6.436(7) | 5.268(6) | 386.65(8) |
| муфельная печь (после ТФ) | таблетка | 11.400(1) | 6.436(7) | 5.264(6) | 386.22(8) |
| NaY0.875Bi0.025Eu0.1GeO4 |  |  |  |  |  |
| В СВЧ печи (С) | таблетка | 11.422(1) | 6.451(7) | 5.270(6) | 388.31(8) |
| муфельная печь(М) | таблетка | 11.424(1) | 6.453(7) | 5.270(6) | 388.49(8) |
| муфельная печь с атмосферой аргона (МА) | таблетка | 11.422(1) | 6.453(7) | 5.271(6) | 388.50(8) |
| NaY0.975Bi0.025GeO4 |  |  |  |  |  |
| В СВЧ печи (С) | таблетка | 11.407(1) | 6.439(7) | 5.268(6) | 386.94(8) |
| муфельная печь(М) | таблетка | 11.407(1) | 6.439(7) | 5.268(6) | 386.94(8) |
| муфельная печь с атмосферой аргона (МА) | таблетка | 11.407(1) | 6.439(7) | 5.268(6) | 386.94(8) |

Table S1. – Unit cell parameters

| Furnace type | Sample form | a, Å | b, Å | c, Å | V, Å3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NaGdGeO4 |  |  |  |  |  |
| Muffle furnace (FP) | powder | 11.538(1) | 6.531(7) | 5.297(6) | 399.15(8) |
| Muffle furnace (FT) | tablet | 11.539(1) | 6.531(7) | 5.296(6) | 399.12(8) |
| Microwave furnace (FP) | powder | 11.542(1) | 6.530(7) | 5.296(6) | 399.15(8) |
| Microwave furnace (MT) | tablet | 11.542(1) | 6.530(7) | 5.297(6) | 399.23(8) |
| NaYGeO4 |  |  |  |  |  |
| Muffle furnace | tablet | 11.401(1) | 6.437(7) | 5.268(6) | 386.66(8) |
| NaY0.975Tm0.025GeO4 |  |  |  |  |  |
| Muffle furnace (SM) | tablet | 11.401(1) | 6.436(7) | 5.268(6) | 386.65(8) |
| Muffle furnace (SSM) | tablet | 11.400(1) | 6.436(7) | 5.264(6) | 386.22(8) |
| NaY0.875Bi0.025Eu0.1GeO4 |  |  |  |  |  |
| Microwave furnace (M) | tablet | 11.422(1) | 6.451(7) | 5.270(6) | 388.31(8) |
| Muffle furnace (F) | tablet | 11.424(1) | 6.453(7) | 5.270(6) | 388.49(8) |
| Argon atmosphere muffle furnace (FА) | tablet | 11.422(1) | 6.453(7) | 5.271(6) | 388.50(8) |
| NaY0.975Bi0.025GeO4 |  |  |  |  |  |
| Microwave furnace (M) | tablet | 11.407(1) | 6.439(7) | 5.268(6) | 386.94(8) |
| Muffle furnace (F) | tablet | 11.407(1) | 6.439(7) | 5.268(6) | 386.94(8) |
| Argon atmosphere muffle furnace (FА) | tablet | 11.407(1) | 6.439(7) | 5.268(6) | 386.94(8) |