Дополнительные материалы

# Термодинамическое моделирование условий фазообразования в системе CuO-CO2-H2O-NH3

©2025 г. Т. М. Бубликоваa, *, Т. В. Сетковаa, В. С. Балицкийa

aИнститут экспериментальной минералогии им. академика Д.С Коржинского РАН, ул. Академика Осипьяна, 4, Черноголовка, 142432 Россия

*e-mail: tmb@iem.ac.ru

Таблица S1. Энергии Гиббса (ΔfGm, кДж٠моль-1) образования соединений в системе CuO–CO2–H2O–NH3

| Соединения | 298.15 K | 373.15 K | Ссылка |
| --- | --- | --- | --- |
| H2O(l) | -237.140 | -243.045 | [1] |
| OH- | -157.220 | -155.435 | [1] |
| Сu2+ | 65.040 | 72.548 | [1] |
| CuOH+ | -132.762 | -133.098 | [2] |
| Cu(OH)3- | -493.017 | -493.790 | [2] |
| Cu(OH)2(aq) | -316.540 | -320.357 | [3] |
| Cu(OH)42- | -657.480 | -650.901 | [3] |
| Cu2(OH)22+ | -285.102 | -286.459 | [3] |
| Cu3(OH)42+ | -633.002 | -632.103 | [3] |
| CO2(aq) | -385.970 | -396.659 | [1] |
| CO2(g) | -394.373 | -410.714 | [1] |
| CO32- | –527.900 | -521.188 | [1] |
| HCO3- | –586.845 | -593.727 | [1] |
| CuCO3(aq) | -501.500 | -498.718 | [3] |
| CuHCO3+ | -532.080 | -538.108 | [3] |
| Cu(CO3)22- | -1048.980 | -1054.551 | [3] |
| NH3(g) | -16.410 | -31.147 | [1] |
| NH3(aq) | -26.670 | -35.216 | [1] |
| NH4+ | -79.400 | -88.151 | [1] |
| Cu(NH3)2+ | 15.447 | 13.508 | [4] |
| Cu(NH3)22+ | -30.495 | -40.818 | [4] |
| Cu(NH3)32+ | -73.132 | -90.669 | [4] |
| Cu(NH3)42+ | -111.777 | -135.202 | [4] |
| Cu(NH3)52+ | -139.191 | -163.334 | [4] |
| Cu(NH3)OH+ | -183.40 | -189.46 | [3] |
| Cu(NH3)2(OH)2(aq) | -399.800 | -416.250 | [3] |
| Cu(NH3)3OH+ | -257.900 | -276.762 | [3] |
| Cu(cr) | 0.000 | -2.701 | [1] |
| CuO(cr) | -128.292 | -131.443 | [5] |
| Cu2CO3(OH)2(cr) | -903.300 | -917.185 | [6] |
| Cu3(CO3)2(OH)2(cr) | -1434.200 | -1455.385 | [6] |
| CuCO3(cr) | -528.200 | -535.553 | [3] |

Литература

1. Grenthe I., Gaona X., Plyasunov A.V. et al. Second update on the chemical thermodynamics of uranium, neptunium, plutonium, americium and technetium. OECD Nuclear Energy Agency Data Bank / Eds. Ragoussi M.-E., Martinez, J.S., Costa D. OECD Publications, Paris, France, 2020. 1503.

2. Palmer D.A. // J. Chem. Thermodynamics. 2017. V. 114. P. 122. http://dx.doi.org/10.1016/j.jct.2017.03.012

3. Puigdomenech I., Taxén C. Thermodynamic data for copper. Implications for the corrosion of copper under repository conditions. Technical Report SKB-TR-00-13. Stockholm, 2000. 96.

4. Martell A.E., Smith R.M. NIST Standard Reference Database 46 Version 7.0. NIST. Gaithersburg, MD, USA. 2003.

5. Chase M.W.Jr., Davies C.A., Downey J.R.Jr. et al. // NIST-JANAF thermodynamic tables third edition. J. Phys. Chem. Ref. Data 14 (Suppl. 1). 1983. 1019.

6. Preis W., Gamsjäger H. // J. Chem. Thermodynamics. 2002. V. 34. P. 631. http://dx.doi.org/10.1006/jcht.2002.0928

Таблица S2. Концентрация меди в растворах, равновесных с твердыми фазами системы CuO–CO2–H2O–NH3, СNH3 =2 m при температурах 25 и 100°С

| Твердая фаза | Т=25°С |  |  | Т=100°С |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | lgmCO2 | Cu, моль/кг | pH | lgmCO2 | Cu, моль/кг | pH |
| Тенорит [CuO] | -3.20– -0.25 | 9.67×10-3– 3.67×10-1 | 12.10– 9.76 | -4.07– -0.16 | 7.88×10-4– 2.11×10-1 | 10.00– 8.09 |
| Малахит [Cu2CO3(OH)2] | -0.25– -0.21 | 3.67×10-1– 1.51×10-1 | 9.76– 8.17 | -0.16– 0.17 | 2.11×10-1 – 1.65×10-1 | 8.09– 7.19 |
| Азурит [Cu3(CO3)2(OH)2] | -0.21– 0.39 | 1.51×10-1– 7.56×10-4 | 8.17– 6.89 | 0.17– 0.60 | 1.65×10-1– 9.92×10-3 | 7.19– 6.27 |